附件：

2024年度房屋市政工程监督抽检情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽检项目 | (构件)数 | 合格数 | 合格率 | 备注 |
| (一)建筑材料监督抽测情况 |
| 1 | 结构类　 | 钢筋原材 | 379 | 379 | 100% | 　 |
| 2 | 钢筋机械连接 | 26 | 26 | 100% | 　 |
| 3 | 螺栓连接副 | 11 | 11 | 100% | 　 |
| 4 | 砖及砌块 | 2 | 2 | 100% | 　 |
| 5 | 钢结构防火涂料 | 4 | 4 | 100% | 　 |
| 6 | 预拌砂浆 | 1 | 1 | 100% | 　 |
| 7 | 碳素结构钢 | 1 | 1 | 100% | 　 |
| 8 | 混凝土抗压强度 | 3 | 3 | 100% | 　 |
| 9 | 土工格栅 | 1 | 1 | 100% | 　 |
| 10 | 水泥基灌浆材料 | 1 | 1 | 100% | 　 |
|  | 小计　 | 429 | 429 | 100% | 　 |
| 11 | 防水保温类 | 防水卷材、防水涂料 | 18 | 18 | 100% | 　 |
| 12 | 保温板 | 23 | 22 | 95.65% | 　 |
| 13 | 岩棉板 | 24 | 24 | 100% | 　 |
| 14 | 网格布及锚栓 | 27 | 27 | 100% | 　 |
|  | 小计　 | 92 | 91 | 98.91% | 　 |
| 15 | 安全防护类 | 安全帽 | 7 | 6 | 85.71% | 　 |
| 16 | 钢管脚手架扣件 | 25 | 22 | 88% | 　 |
| 17 | 脚手架用钢管 | 4 | 3 | 75.00% | 　 |
|  | 小计　 | 36 | 31 | 86.11% | 　 |
| 18 | 装饰装修类 | 塑料管材 | 1 | 1 | 100% | 　 |
| 19 | 建筑室内、室外用腻子 | 1 | 1 | 100% | 　 |
| 20 | 内、外墙涂料 | 3 | 3 | 100% | 　 |
| 21 | 放射性核素限量 | 128 | 128 | 100% | 　 |
| 22 | 装饰装修有害物质含量 | 3 | 3 | 100% | 　 |
| 23 | 电线电缆 | 3 | 3 | 100% | 　 |
|  | 小计　 | 139 | 139 | 100% | 　 |
|  | 　 | 合计　 | 696 | 690 | 99.14% | 　 |
| (二)实体质量监督抽测情况 |
| 1 | 　 | 混凝土强度 | 429 | 429 | 100% | 　 |
| 2 | 　 | 钢筋保护层厚度 | 11 | 11 | 100% | 　 |
| 3 | 　 | 锚固抗拔承载力 | 3 | 3 | 100% | 　 |
|  | 　 | 合计　 | 443 | 443 | 100% | 　 |